DINITROL 352 Vaselin Spray

DINITROL  352 tai skaidrus, purškiamas vazelinas. Sutepa ir apsaugo nuo korozijos spynas, jungtis, įvairius judančius mechanizmus. Apsugo nuo senėjimo ir skylinėjimo plastmasines ir gumines detales, tarpines. Atsparus temperatūrų svyravimams nuo –10°C iki +130°C. Nekenkia PVC dangoms. Balionėlį sukratyti, purkšti kryžmai ant sauso, švaraus paviršiaus. Rekomenduojama darbo temperatūea +16-20°C.

Pakuotė:                                    400ml

Pliūpsnio temperatūra:             55°C            DAM 7:1

Tankis:                                      0,8

Degumo klasė:                          3

Galiojimo laikas:                      iki 2 metų

Gamintojas:                              EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                          KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel.239 59 16

Saugos reikalavimai:

Ypač degi. Pakartotinas sąlytis gali sausinti odą ir ji gali skeldėti. Neįkvėpti purškiamos medžiagos dujų, dūmų, garų. Vengti sąlyčio su odas. Saugoti nuo vaikų. Prarijus, nedelsiant kreipkitės į medikus ir parodykite šį indą ar etiketę. Ši medžiaga ir jos indas turi būti utilizuojami kaip kenksmingos atliekos. Indas po slėgiu: saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir neleisti įkaisti virš +50°C. Neardyti ir nedeginti, net po sunaudojimo. Nepurkšti į atvirą ugnį ir ant įkaitusių objektų. Saugoti nuo ugnies šaltinių. Nerūkyti. Nebadyti.