DINITROL RC 900 ROST-OFF PRIMER

(rūdžių surišėjas)

DINITROL RC 900 Rost-off Primer rūdžių surišėjas, antikorozinė danga ir gruntas vienu metu. Rūdys neutralizuojamos.   DINITROL RC 900 Rost-off Primer su plienu ir rūdimis sudaro vieną metalo organišką plieno junginį. Šis juodas, labai kompaktiškas ir atsparus apsauginis sluoksnis užtikrina ilgalaikį antikorozinį poveikį. Dėka epoksidinės dervos priedo – tai t.p. ir gruntas.

DINITROL RC 900 Rost-off Primer naudojamas ten, kur yra rūdžių ant plieno iš vidaus ir išorės. Pašalinti likusias rūdis, tepalaus, nešvarumus ir į rūdis pavirtusius dažų likučius. Nuimti arba nuplauti rūdžių dulkes. Purškimo atstumas 25 cm. Galimas tam tikru atveju skiedimas 10% acetonu, įprastu atveju nebūtina.Temperatūra naudojant: aerozolis nemažiau 100C. Darbo įrankius valyti universaliais skiedikliais.Tolesniems darbams gruntavimas nebereikalingas. Visiškai sukietėjus apsauginiam sluoksniui, iš karto galima dėti kitas medžiagas.

DINITROL RC 900 Rost-off Primer galima perdirbti su visomis įprastomis glaistų masėmis, apsauginiais dažais.

DINITROL RC 900 Rost-off Primer ekologiškai beveik nekenksmingas. Neturi savo sudėtyje sunkiųjų metalų (švino, cinko, chromatų) ir stiprių organinių rugščių. Neturi stipraus kvapo.

# Spalva:			gintaro spalvos tirpalas

Išeiga:				150 g/m2, 6,5 m2/l

Skiedimas:			acetonu, iki 10%

Atsparumas karščiui:		1800C

Džiūvimas:			ca. 1 val. Esant 200C ir sausu oru

PH vertė:			4-4,5

Blizgėjimo laipsnis:		ca. 60% priklausomai nuo rūdijimo laipsnio

Kieto kūno kiekis:		ca. 29%, aerozolyje 16%

Tankis:			1,0 kp/dm3, aeroz. 0,9 kp/dm3

Laikymas:	Naribotas laikas kambario temperatūroje ir sandariai uždarytoje pakuotėje. Aerozolius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir neįkaitinti virš 500C. Gali sprogti!

Gamintojas:                            	 EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                              	 KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.