DINITROL 447

PROTECT SUPER

# Apsauginė danga su cinko priedu

DINITROL 447 – apsauginė danga gumos-sintetinės gumos pagrindu, greitai džiūsta. Cinko priedas užtikrina geresnę apsaugą  nuo korozijos tais atvejais, kai pažeista gamyklinė danga.

DINITROL 447 savo sudėtyje neturi agresyvių tirpiklių, tokių kaip chlorinti hidrokarbonatai, esteriai, ketonai ar aromatiniai angliavandeniliais.

DINITROL 447 neveikia PVC, neturi savo sudėtyje asbesto ar bitumo, išlieka pastoviai elastingas ir saugo nuo kelio druskų, smėlio, kelio žvyro. Pilnai išdžiūvusią dangą galima dažyti bet kuriais dažais.

Paviršius turi būti sausas, be tepalo,  be dulkių. Naudojant orinio purškimo pistoletą ir oro slėgį 4-6 Bar, purkšti iš 25-30 cm atstumo. Išdžiūvusią dangą galima dažyti. Perteklių galima nuimti švariu skudurėliu, sudrėkintu benzinu.

Spalva:			juoda/tamsiai pilka

Pagrindas:			sintetinė derva/guma

Tankis:			0,97 g/ml

Pliūpsnio temperatūra:	< 00C

Sausų medžiagų:			~ 49%

Darbo temperatūra:			10-250C

Džiūvimo laikas:			2 val. Kambario temperatūroje, kai storis 500 m

Dengiamumas:			0,5-1 m2/l

Pavojingumo klasė:			VfB AI

Tirpumas vandenyje:	netirpus

Dažymas:			Po valandos, priklausomai nuo temperatūros

Korozinis atsparumas:	 Druskos rūko kamera – virš 400 valandų.

Gamintojas:                              EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                          KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.