DINITROL 482 Universal UBS

(Vaškas dugnui)

DINITROL 482 Universal UBS yra tiršta, tiksotropinė antikorozinė medžiaga, skirta ilgalaikei dugno apsaugai nuo korozijos ir mechaninio poveikio. Medžiaga labai gerai sukimba su dažytais ir nedažytais metalo paviršiais, suformuoja sausą, vaškingą, juodos spalvos plėvelę, kuri yra atspari aukštoms temperatūroms ir išlieka elastinga net ir žemoje temperatūroje. Naudojama transporto priemonių dugno apsaugai nuo korozijos. Medžiagos savybės užtikrina paprastą, ekonomišką ir švarų išpurškimą. Purškiama orinio žemo slėgio purškimo įranga, pvz. DINITROL UBE purkštuvu. Gali būti purškiama ir beorio aukšto slėgio įranga.

Spalva:					Juoda

Plėvelės tipas:					Vaškinga-bituminė

Tankis:                                                         	esant+230C	1,02 kg/m3		DAM 4:1

Klampumas:                                                 	esant +230C	600 mPa		DAM 5:8

Sausų medžiagų kiekis:			55% svorio				DAM 2:4

Pliūpsnio temperatūra:			400C					DAM 7:4

Rek.plėvelės storis:				300m

Džiūvimo laikas:				6-12 valandos

Poveikis dažams:				nėra					SS 186011

Tirpiklis:					Vait spiritas

Atsparumas karščiui:				 130°C 				SS 186035

Druskos rūko testas:				1000 val.esant 300m storiui	DAM 39:1

Gamintojas: EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas: KŪB „Makvis“, Vilnius tel. 2395916

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.