DINITROL    1000

(antikorozinė priemonė uždaroms ertmėms)

DINITROL 1000 yra labai skvarbi ir patikima, tiksotropinė, apsauginė antikorozinė danga naudojama naujų ir naudotų automobilių uždarų ertmių ir sunkiai pasiekiamų vietų (slenksčių, durelių, suvirinimo siūlių, lonžeronų ir kt.) padengimui. Jos sudėtyje yra mineraliniai tepalai, vaškai, tirpikliai ir korozijos inhibitoriai.

Danga dengiama ant švaraus ir sauso paviršiaus, atspari temperatūros svyravimams (nenuteka ir nesutrukinėja). Išdžiūvus susiformuoja ilgalaikė, vaškinga, bespalvė korozijos prosesą stabdanti plėvelė. Rekomenduotinas dangos storis - 40µm. Tinka bet kokiems gaminiams iš metalo apsaugoti nuo korozijos ilgalaikio sandėliavimo ar transportavimo metu.

DINITROL 1000 gali būti dengiama rankine ar pusiauautomatine beorinio ir orinio purškimo įranga arba tepama. Prieš purškiant balionėlį, gerai sukratyti. Po naudojimo balionėlį apversti ir truputi papurkšti. Džiūvimo laikas iki 2 val.

Pakuotė:                                  		500 ml (aerozolis), 1 l, 5 l, 60 l, 208 l

Tankis:                                    		esant +23C  860 kg/m³ DAM 4:1

Klampumas:                            		esant +23C  18 mPa s    DAM 5:1

Sausų medžiagų:                      	53%

Aromat.medž.tirpiklyje:           	< 1%

Pliūpsnio temperatūra:            	+40°C

Rekomenduojamas plėvelės storis:	40 m

Džiūvimo laikas:                     		2 val.

Degumo klasė:                         	2b

Tirpiklis:                                 		White spiritas

Atsparumas temperatūrai:         	> 90°C      SS 186035

Atsparumas druskos rūke:       	> 1000 val. DAM 39:1

Skvarbumas:                             	> 30 mm     DAM 33:2

Galiojimo laikas:                     	iki 2 metų

Gamintojas:                            	EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                      		KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.