DINITROL  Car

(antikorozinė danga automobilio dugnui)

DINITROL Car yra tiršta, juodos spalvos, tiksotropinė antikorozinė danga. Išgaravus tirpikliui, susiformuoja tvirta, elastinga, vaškinga, slopinanti triukšmą ir labai atspari mechaniniam smėlio, skaldos, druskos ir kt. poveikiui, plėvelė.

Danga gerai prilimpa prie paviršiaus, atspari temperatūros svyravimams (nelaša, nenuteka ir nesutrukinėja), išlaiko visas  savybes dažymo ar džiovinimo kamerose.

DINITROL Car skirta naujų ar naudotų  automobilių, autobusų ir sunkvežimių antikorozinei dugno ir  ratų arkų apsaugai. Be to, naudojama kaip laikina  apsauginė atsarginių dalių, detalių, įrangos, metalinių konstrukcijų danga, esant ypač nepalankioms sandėliavimo ar transportavimo salygoms.  Neveikia gumos, plastiko, lakuotų ir  dažytų, cinkuotų paviršių.

Danga dengiama ant švaraus ir sauso paviršiaus, naudojant rankinę ar pusiauautomatinę beorio purškimo įrangą. Dangos storis - 300-500 µm.

Prieš dengiant, seną antikorozinę dangą rekomenduotina padengti skvarbiu antikoroziniu preparatu DINITROL ML.

Pakuotė:                                   500 ml (aerozolis), 1 l, 5 l, 60l, 208 l

Tankis:                                     esant +23C  1120 kg/m³ DAM 4:1

Klampumas:                             esant +23C   500 mPa s   DAM 5:8

Sausų medžiagų:                      68%         DAM 2:4

Pliūpsnio temperatūra:            +41C      DAM 7:4

Džiūvimo laikas:                     6-12 val.

Degumo klasė:                         2b

Tirpiklis:                                  White spiritas

Sudėtis:

Atsparumas aukšt.temp.:          >100°C    SS 186035

Atsparumas druskos rūke:       1500 val. esant 300µm  DAM 39:1

Galiojimo laikas:                      iki 2 metų

Gamintojas:                              EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                          KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.