DINITROL  4941

(antikorozinė danga automobilio dugnui)

DINITROL 4941 yra tiršta, juodos spalvos, tiksotropinė antikorozinė danga. Išgaravus tirpikliui susiformuoja elastinga, vaškinga, slopinanti triukšmą ir labai atspari mechaniniam smėlio, skaldos, druskos ir kt. poveikiu, plėvelė.

Danga gerai prilimpa prie paviršiaus, atspari temperatūros svyravimams (nelaša, nenuteka ir nesutrukinėja), išlaiko visas  savybes dažymo ar džiovinimo kamerose.

DINITROL 4941 skirta naujų ar naudotų  automobilių antikorozinei dugno ir  ratų arkų apsaugai. Be to, naudojama kaip laikina  apsauginė atsarginių dalių, detalių, įrangos, metalinių konstrukcijų danga, esant ypač nepalankioms sandėliavimo ar transportavimo salygoms. Puikiai sukimba su dažytais ar sena antik. danga dengtais paviršiais.  Neveikia gumos, plastiko, lakuotų ir  dažytų, cinkuotų paviršių.

Danga dengiama ant švaraus ir sauso paviršiaus, naudojant rankinę ar pusiauautomatinę beorio purškimo įrangą. Dangos storis - 300-500 µm (tirpikliui išgaravus).

Prieš dengiant, seną antikorozinę dangą rekomenduotina padengti skvarbiu antikoroziniu preparatu.

Pakuotė:                                   500 ml (aerozolis), 1 l, 5 l, 60l, 208 l

Tankis:                                     esant +23C  1040 kg/m³ DAM 4:1

Klampumas:                            esant +23C   850 mPas   DAM 5:8

Sausų medžiagų:                     64%         DAM 2:4

Pliūpsnio temperatūra:            +41C      DAM 7:4

Džiūvimo laikas:                     6-12 val.

Degumo klasė:                        2b

Tirpiklis:                                 Vait spiritas

Atsparumas aukšt.temp.:         >130°C    SS 186035

Atsparumas druskos rūke:      1500 val. esant 300µm  DAM 39:1

Galiojimo laikas:                     iki 2 metų

Gamintojas:                             EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                         KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.