S I M

Įtrūkimų ir plyšių indikatorius

SIM indikatorius leidžia aptikti mažiausius įtrūkimus ir plyšius.

Galima naudoti gaminiams iš visų rūšių metalų, stiklo, keramikos ir daugumos plastmasių.

SIM lengvai panaudojamas.

Tiriamas paviršius paveikiamas trimis skirtingais skysčiais (purškiant iš aerozolių arba panardinant į juos). Bet kokia įtrūkimai, plyšiai ar mikroporos nustatomi labai greitai ir efektyviai.

Sim indikatorius - garantuotas patikimumas.

Įtrūkimai ir plyšiai, kurių dydis tik 3/1000 mm aptinkami tuoj pat. Laiku aptikus defektus, galima išvengti nelaimės ir didelių išlaidų.

SIM - indikatorius gali būti panaudojamas ant presformų, puasonų, lietų, štampuotų detalių ir mazgų, suvirinimo siūlių, po šlifavimo ar terminio apdirbimo. Labai patogu naudoti SIM indikatorių ant mažų mechanizmų, variklių, įrengimų paviršių, o taip pat nustatant defektus šilumokaičiuose, dujų vamzdžiuose, benzino ir naftos talpyklose ir pan.

SIM indikatorius labai patikimas. Švedijos Karo aviacija naudoja šį indikatorių pastoviems savo technikos tikrinimams. SIM panaudojimas suderintas Branduolinės Energetikos srityje ir atitinka specialius šios srities standartus. SIM indikatorių jau daugelį metų naudoja įvairios Švedijos pramonės įmonės. Sim indikatoriaus medžiagų sudėtyje nėra sieros ir halogenų.

SIM Cleaner - valiklis (geltona pakuotė). Jo sudėtyje yra tirpiklis ir paviršiaus aktyvios medžiagos. Efektyviai pašalina tepalo ir purvo pėdsakus nuo tiriamo paviršiaus.

SIM Indicator - indikatorius (raudona pakuotė). Jo sudėtyje yra pigmentų, paviršiaus įtempimą mažinančių komponentų, tepalų ir tirpiklis, kuris užtikrina labai didelį skvarbumą. SIM indikatorius lengvai įsiskverbia į mikroskopinius (3/1000 mm) įtrūkimus ir poras.

SIM  Developer - ryškalas (mėlyna pakuotė). Jo sudėtyje yra baltą spalvą absorbuojanti medžiaga, suspenduota lakiame tirpiklyje. Ji suformuoja ploną miltelių sluoksnį, kuris pasižymi geromis absorbcinėmis savybėmis ir duoda raudonos spalvos pėdsaką,  pasiliekantį įtrūkimų, plyšių ir porų vietose.

Naudojimo instrukcija

SIM indikatorius naudojamas, kai aplinkos temperatūra aukštesnė nei +100C.

- Kruopščiai nuvalyti tiriamą paviršių su Sim valikliu, pašalinti tepalą ir purvą. Nusausinti su švariu minkštu medvilnės skudurėliu.

- Užpurkšti SIM indikatorių. Po 5-10 min. visą indikatoriaus perteklių pašalinti švariu skudurėliu.

- Pakartotinai nuvalyti tiriamą paviršių su Sim valikliu ir kruopščiai nusausinti švariu skudurėliu. Valiklis negali būti ant paviršiaus ilgiau nei 2 min. Šiai nuvalymo operacijai galima naudoti ir vandenį.

- Sukratyti pakuotę su SIM Ryškalas iki pasigirs metalinio rutuliuko garsas. Užpurkšti SIM Ryškalą ant tiriamo paviršiaus plonu sluoksniu. Per daug storas SIM Ryškalo sluoksnis apsunkina defekto nustatymą.

- Visi defektai - įtrūkimai, plyšiai, mikroporos - išryškėja po kelių sekundžių, užpurškus SIM Ryškalą. Defektai ryškėja ir pasiekia ryškumo maksimumą maždaug po 10 min. Kai kuriais atvejais gali prireikti daugiau laiko, kad defektai išryškėtų.

Po visko, visą paviršių nuvalyti minkštu skudurėliu.

SIM indikatoriaus parodymai:

- Vientisa raudona linija parodo  esamą įtrūkimą, plyšį.

- Nutrūkstanti raudona linija parodo labai mažą įtrūkimą, plyšį.

- Raudoni taškai parodo porų buvimą.

- Blankus raudonas fonas parodo, kad paviršius netinkamai nuvalytas - visas operacijas reikia pakartoti.

Techniniai duomenys:

|  | SIM Valiklis |  | SIM Indikatorius |  | SIM Ryškalas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aerozolis | kita pakuotė | aerozolis | kita pakuotė | aerozolis | kita pakuotė |
| Lyginamasis svoris prie +230C | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,95 | 0,95 |
| Džiūvimo laikas | - | - | - | - | 30 sek. | 30 sek |
| Išeiga vidutiniškai | 1m2 | 10m2/l | 3m2 | 20m2/l | 1m2 | 4m2/l |

Pakuotės:

SIM Valiklis				SIM Indikatorius			SIM Ryškalas

Aerozolis 10x400 ml			Aerozolis 10x400 ml   		Aerozolis 10x400 ml

10 l talpa				5 l talpa				Plastikinis 2 l butelis

Gamintojas:                            	             EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                              	 KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16