



      DINITROL 4010

Savybės:        Suformuoja kietą, skaidrią plėvelę, atsparią rūgštims, šarmams bei temperatūrai virš +2000C. Plėvelė permatoma, tai leidžia gerai matyti paviršių, užrašus, numerius  ir t.t. Medžiaga gerai sukimba su guma, plastiku ir išlieka elastinga žemose bei aukštose temperatūrose. Pasižymi labai trumpu džiūvimo laiku.

Paskirtis:     Skirta naudoti paviršiaus, eksploatuojamiems žemose ir aukštose temperatūrose. Labai gerai kinka varikliui, variklio dalims ir pan.

Naudojama:  Purkšti ant švarių paviršių, esant +15-300C, aukšto arba žemo slėgio įranga beorio arba orinio purškimo būdu. Medžiaga nekenksminga, elastingumas ir sukibimas gerėja aukštesnėje temperatūroje.

Spalva: 



skaidri, bespalvė

Plėvelės tipas:



kieta

Tankis:




890 kg/m3
Klampumas prie +230C:

26 s

Kietų liekanų:



47% svorio

Pliūpsnio temperatūra:

280C

Aromatinių medžiagų:

<5%
Rekomenduojamos plėvelės storis:
40 (m

Džiūvimo laikas:


1 val.

Atsparumas žemai temperatūrai:
+300C

Poveikis dažams:


Nėra

Pašalinamas laike  3 min.:

Vait Spiritas

Atsparumas temperatūrai:

>2000C

Druskos, rūko kamera:

240 g esant 40 (m

Sunaudojimas:



103 ml/m2

Gamintojas:                            
 EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija
 

Importuotojas:                              
 KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16 

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50(C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50(C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos. 

