DINITROL RC 800

(rūdžių modifikatorius)

DINITROL   RC 800  yra  greitai veikiantis ir efektyvus, betirpiklinis  rūdžių modifikatorius, kurio sudėtyje yra kopolimero latekso ir organinio kompleksinio modifikatoriaus (nėra nei rūgščių, nei švino). Rūdis, esančias ant plieninių ir geležinių dirbinių, sujungia į stabilų organinį kompleksą, neveikia švaraus metalo. Neišskiria nuodingų ar kenksmingų dujų. Išdžiūvus susiformuoja vandens bei oro nepraleidžianti plėvelė, kuri  patikimai apsaugo nuo tolimesnės korozijos. Gerai sukimba su kitomis antikorozinėmis dangomis.

DINITROL  RC 800 galima purkšti ar tepti sudrėkintu skudurėliu, tačiau geriausių rezultatų pasiekiama panardinant surūdijusią detalę į valiklio pripildytą talpą iš plastiko ar stiklo. Prieš panaudojant valiklį, metalinių šepečiu nugramdyti senus dažus ir purias rūdys, nuvalyti tepalo, bitumo, suodžių, dervos dėmes. Rekomenduotina medžiagos temperatūra +10°C.  Apdirbimo laikas 0,5-24 val. Iki galo rūdžių nuvalyti nereikia, nes jos reikalingos pilnai cheminei reakcijai. Medžiagai išdžiūvus (po 8-10 val.), paviršių galima dengti pasirinkta antikorozine medžiaga DINITROL. Naudotinas buityje.

Pakuotė:                                   1 l, 25l

Tankis:                                     esant +23C  1200 kg/m³       DAM 4:1

Klampumas:                             esant +23C  600-900 mPas   DAM 5:1

Sausų medžiagų:                     61%       DAM 2:4

Tirpiklis:                                  vanduo

Galiojimo laikas:                      iki 2 metų

Gamintojas:                             Dinol AB, Švedija

Importuotojas:                         KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.