DINITROL(  4942 RAL 7000

 DINITROL( 4942 RAL 7000 yra tiršta, aliuminio spalvos, labai tiksotropinė antikorozinė danga. Išgaravus tirpikliui susiformuoja elastinga, vaškinga, ir labai atspari mechaniniam smėlio, skaldos, druskos ir kt. poveikiu, apsauginė plėvelė, vaškų ir korozijos inhibitorių pagrindu.             

Danga gerai prilimpa prie paviršiaus, atspari temperatūros svyravimams (nelaša, nenuteka ir nesutrukinėja), išlaiko visas  savybes dažymo ar džiovinimo kamerose. Medžiaga labai tiksotropinė, todėl vienu kartu galima užnešti ir labai storą jos sluoksnį (iki 55 mm).

 DINITROL( 4942 RAL 7000 skirta įvairių metalinių paviršių (tiltų, elektros stulpų, kranų, talpų, kelio ženklų, tvorų, aptvėrimų, stogų, konteinerių apsaugai nuo korozijos. Dengiamą paviršių nuvalyti nuo purvo, pašalinti sąnas atsilupusias dažų dangas (metaliniu šepečiu, smėliasrove ar kitaip). Jei dengiamas paviršius jau pažeistas korozijos, kurį nepasišalina metaliniu šepečiu ar kitaip, tai tokį paviršių būtina gruntuoti skysta, skvarbia antikorozine medžiaga DINITROL ML. Užnešus gruntą būtina išlaukti 0,5-1 val. Ir po to dengti DINITROL 4942 RAL 7000. Tam galima naudoti teptuką ar purškimo įrangą (naudojatn beorio purškimo metodą, purškimo galvutė turi būti 0,45-0,525 mm diametro). Dengiamumas dengiant 500 mikronų storio danga sudaro maždaug  1 m2/l, grunto (DINITROL ML) dengiamumas 30-40 m2/l. Be to, naudojama kaip laikina  apsauginė atsarginių dalių, detalių, įrangos, metalinių konstrukcijų danga, esant ypač nepalankioms sandėliavimo ar transportavimo salygoms. Puikiai sukimba su dažytais ar sena antik. danga dengtais paviršiais.  Neveikia gumos, plastiko, lakuotų ir  dažytų, cinkuotų paviršių.

Danga dengiama ant švaraus ir sauso paviršiaus, naudojant rankinę ar pusiauautomatinę beorio purškimo įrangą. Dangos storis - 300-500 (m.

Prieš dengiant, seną antikorozinę dangą rekomenduotina padengti skvarbiu antikoroziniu preparatu DINITROL( ML. 

Pakuotė:                                  208 l, 20l, 

Tankis:                                    esant +23(C  900 kg/m( DAM 4:1

Klampumas:                           esant +23(C   DIN4    DAM 5:8 - tiksotropinė

Sausų medžiagų:                     55%         DAM 2:4

Pliūpsnio temperatūra:           +41(C      DAM 7:4

Džiūvimo laikas:                     12 val.

Degumo klasė:                        2b

Tirpiklis:                                 Vait spiritas 

Atsparumas aukšt.temp.:          >130(C    SS 186035

Atsparumas druskos rūke:       1500 val. esant 300(m  DAM 39:1
Saugojimo laikas:                    iki 2 metų 

Gamintojas:                          
EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija
Importuotojas:                         KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16 

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50(C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50(C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos. 

