DINITROL  77B

(antikorozinė danga automobilio kėbulo dugnui ir vidui)

DINITROL 77B yra šviesiai rudos spalvos, tiršta antikorozinė danga. Išgaravus tirpikliui, susiformuoja tvirta, elastinga, vaškinga, ir atspari mechaniniam smėlio, skaldos, druskos ir kt. poveikiui, plėvelė.

Danga gerai prilimpa prie paviršiaus, atspari temperatūros svyravimams (nelaša, nenuteka ir nesutrukinėja), išlaiko visas  savybes dažymo ar džiovinimo kamerose.

DINITROL 77B skirta naujų ar naudotų  automobilių, autobusų ir sunkvežimių antikorozinei dugno ir  ratų arkų apsaugai, plotams po vidaus kilimėliais, bagažinės viduje ie pan. Puikiai sukimba su dažytais ar sena antik. danga dengtais paviršiais.  Neveikia gumos, plastiko, lakuotų ir  dažytų, cinkuotų paviršių. Tinka naudoti gaminių iš metalo, instrumentų ir kt. laikinai antik. apsaugai, jų sandėliavimo ar transportavimo metu.

Danga dengiama ant švaraus ir sauso paviršiaus, naudojant rankinę, pusiauautomatinę beorio ar orinio purškimo įrangą. Dangos storis - 50 µm.

Prieš dengiant, seną antikorozinę dangą rekomenduotina padengti skvarbiu antikoroziniu preparatu DINITROL ML.

Pakuotė:                                  	500 ml (aerozolis), 1 l, 5 l, 60l, 208 l

Tankis:                                   	esant +23C  860 kg/m³ DAM 4:1

Klampumas:                           	esant +23C   38 mPa s   DAM 5:1

Sausų medžiagų:                     55%         DAM 2:4

Aromat.medž.tirpikyje:           < 1%

Pliūpsnio temperatūra:            +29C      DAM 7:4

Džiūvimo laikas:                     30 min.

Degumo klasė:                        2b

Tirpiklis:                                 White spiritas

Sudėtis:

Atsparumas aukšt.temp.:         105°C    SS 186035

Atsparumas druskos rūke:       500 val.   DAM 39:1

Galiojimo laikas:                     iki 2 metų

Gamintojas:                          	EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                        	KŪB “MAKVIS”

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.