DINITROL 540

PUR  -  Reactivator

(stiklo aktyvatorius / valiklis)

DINITROL  540 PUR Reactivator  yra bespalvis automobilio stiklų aktyvatorius,  skirtas  sukibimo tarp klijų ir polimerinių paviršių  užtikrinimui klijavimo metu, ypač tarp specialiai padengto stiklo ir RIM stiklo.

Stiklo aktyvatorių Dinitrol  540  užtepti ant stiklo keramikos sluoksnio specialiu šepetėliu, teptuku ar skudurėliu  ir leisti jam džiūti. Po 10 minučių galima klijuoti.

Valiklis Dinitrol 540 yra jautrus drėgmei, todėl nelaikyti indelio atidaryto. Saugoti, kad nepatektų pašaliniai daiktai.

Pakuotė:                                                310 ml

Sausų medžiagų:                                  10%

Džiūvimo laikas:                                 10 min

Sudėtis:                                                 nelakių  polyizocianatų tirpalas

Saugojimo laikas:                                 9 mėnesiai

Gamintojas:                                          EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                                      KŪB “MAKVIS”, tel.39-59-16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.