DINITROL 460

(Hermetikas stiklui)

DINITROL 460 yra pastovaus elastingumo, atsparus UV spinduliams hermetikas su labai dideliu kietu medžiagų kiekiu automobilių stiklų hermetinimui. Naudojamas hermetizuoti plyšius tarp stiklo ir guminių tarpinių, keičiant priekinius ar galinius stiklus. Taip pat tinka hermetizuoti plyšius tarp guminių tarpinių ir kėbulo, stoglangio stiklo hermetizavimui ir pan.

Paviršius turi būti sausas ir švarus. Nukirpti pakuotės galvutę ir užsukti antgalį. Antgalį įterpti į plyšį tarp tarpinės ir stiklo (tarpinės ir korpuso) ir išspausti hermetiką, naudojant tinkamą pistoletą. Kai naudojamas pistoletas su suspaustu oru, oro slėgis turi būti 2-3 Bar. Hermetiko perteklių nuvalyti mentele ar skudurėliu, sudrėkintu Vait spirite.

Sudėtis: 				 	Sintetinis kaučiukas, guma ir tirpiklis

Spalva:	             				Juoda

Kietų medžiagų:				Vid. 93%

Tankis:                                                             esant -200C vid. 1,65 g/ml

Sunaudojimas:		             		Priklauso nuo plyšio gylio

Klampumas:					Vid. 110,000 mPa

Atsparumas temperatūrai:        		nuo -200C iki +800C

Atsparus:	             			Vandeniui, šarminiams plovikliams, atmosferos 							reiškiniams

Tirpiklis/skiediklis:       			Vait spiritas

Saugojimas: 	Nejautrus šalčiui, bet saugojimo temperatūra turi būti tarp +150C ir +250C. Pakuotes saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Neatidarytos pakuotės gali būti saugomos 9 mėn..

Gamintojas:                                                     EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                                                 KŪB “MAKVIS” , tel. 239-59-16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.