DINITROL 500

(vienkomponenčiai poliuretano klijai)

DINITROL  500  yra betirpikliniai, vieno komponento, kietėjantys nuo drėgmės,  automobilio stiklų klijai pasižymintys stiprumu ir elastingumu, atsparumu senėjimui, geromis kietėjimo savybėmis.

Visas klijuojamas paviršius turi būti nuriebalintas, švarus ir sausas. Klijuojamo stiklo pakraščius nuvalyti stiklo aktyvatoriumi/valikliu Dinitrol 520 (glass aktivator/cleaner) ir padengti stiklo/ dažų gruntu Dinitrol 530 (glass/paint).

RIM encapsuluted stiklui prieš klijuojant klijais būtina naudoti  Dinitrol  540  - Reaktivator reaktyvatorių. Ant automobilio kėbulo būtina palikti 1-2 mm storio seno PUR (poliuretano) sluoksnį, kuris užtikrina geresnį sukibimą su klijais. Jei ant kėbulo nėra seno PUR sluoksnio, kurį būtų galima panaudoti kaip pagrindą klijams, dažytą kėbulo plotą reikia padengti gruntu Dinitrol 530 Glass/paint primer, kad užtikrinti geresnį sukibimą. Klijus Dinitrol 500  galima tepti tiek ant stiklo, tiek ant kėbulo (rėmo).

Klijai yra juodos spalvos.

Pakuotė:                                             	310 ml

Tankis:                                                	vidut. 1,2 g/cm³

Klampumas:                                       	pasta

Plėvelės form.laikas:                           25-35 min., esant +23C  ir 50% drėgnumui

Kietumas:                                            vidut. 54

Stiprumas:                                           vidut. 10MPa

Pailgėjimas:                                         vidut. 600%

Nutraukimo jėga esant 100% pailg.:   2,1 MPa

Atsparumo jėga plėšimui:		esant +23C ir 50% drėgnumui po 3 val.   0,7 MPa

24 val.  3,9 MPa

168 val.  7,6 MPa

Saugaus išdžiūvimo laikas:                 2 val. - esant +23C ir 50% drėgnumui

Rišiklis:                                               poliuretanas

Saugojimo laikas:                               12 mėnesių

Gamintojas:                                         EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                                     KŪB “MAKVIS”, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.