DINITROL    501 FC

(vienkomponenčiai greito kietėjimo poliuretano klijai)

DINITROL 501 FC yra betirpikliniai, vieno komponento, greito kietėjimo, poliuretaniniai automobilio stiklų klijai pasižymintys stiprumu ir elastingumu, atsparumu senėjimui, geromis kietėjimo savybėmis.

Visas klijuojamas paviršius turi būti nuriebalintas, švarus ir sausas. Klijuojamo stiklo pakraščius nuvalyti stiklo aktyvatoriumi/valikliu Dinitrol 520 (glass aktivator/cleaner) ir padengti stilko/ dažų gruntu Dinitrol PUR 530 (glass/paint).

RIM encapsuluted stiklui prieš klijuojant klijais būtina naudoti  Dinitrol PUR 540    - Reaktivator reaktyvatorių.

Ant automobilio kėbulo būtina palikti 1-2 mm storio seno PUR (poliuretano) sluoksnį, kuris užtikrina geresnį sukibimą su klijais. Jei ant kėbulo nėra seno PUR sluoksnio, kurį būtų galima panaudoti kaip pagrindą klijams, dažytą kėbulo plotą reikia padengti gruntu Dinitrol PUR 530 Glass/paint primer, kad užtikrinti geresnį sukibimą. Klijus Dinitrol 501 FC klijus galima tepti tiek ant stiklo, tiek ant kėbulo (rėmo).

Klijai yra juodos spalvos.

Pakuotė:                                              310 ml

Tankis:                                                vidut. 1,2 g/cm³

Klampumas:                                        pasta

Plėvelės form.laikas:                            20-25 min., esant +23C  ir 50% drėgnumui

Kietumas:                                            vidut. 52

Stiprumas:                                           vidut. 12MPa

Pailgėjimas:                                         vidut. 700%

Nutraukimo jėga esant 100% pailg.:     1,85 MPa

Atsparumo jėga plėšimui: esant +23C ir 50% drėgnumui po 3 val.   0,9 MPa

24 val.   4,0 MPa

168 val.   7,5 MPa

Saugaus išdžiūvimo laikas:                   1 val. - esant +23C ir 50% drėgnumui

Tirpiklis:                                              poliuretanas

Saugojimo laikas:                                 9 mėnesiai

Gamintojas:                                         EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                                     KŪB “MAKVIS”, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.