DINITROL    501 FC-HM

(vienkomponenčiai greito kietėjimo aukštos moduliacijos poliuretano klijai)

DINITROL 501 FC-HM yra betirpikliniai, vieno komponento, greito kietėjimo, poliuretaniniai automobilio stiklų klijai pasižymintys stiprumu ir elastingumu, atsparumu senėjimui, geromis kietėjimo savybėmis. Naudoti kai automobilio gamintojas rekomenduoja HM klijus (padidinto tvirtumo).

Visas klijuojamas paviršius turi būti nuriebalintas, švarus ir sausas. Klijuojamo stiklo pakraščius nuvalyti stiklo aktyvatoriumi/valikliu Dinitrol 520 (glass aktivator/cleaner) ir padengti stilko/ dažų gruntu Dinitrol PUR 530 (glass/paint).

Kai stiklas yra su gamykline kapsule, prieš klijuojant kapsules būtina reaktyvuoti su  Dinitrol PUR 540    - Reaktivator reaktyvatoriumi

Ant automobilio kėbulo būtina palikti 1-2 mm storio seno PUR (poliuretano) sluoksnį, kuris užtikrina geresnį sukibimą su klijais. Jei ant kėbulo nėra seno PUR sluoksnio, kurį būtų galima panaudoti kaip pagrindą klijams, dažytą kėbulo plotą reikia padengti gruntu Dinitrol PUR 530 Glass/paint primer, kad užtikrinti geresnį sukibimą. Klijus Dinitrol 501 FC-HM  galima tepti tiek ant stiklo, tiek ant kėbulo (rėmo).

Klijai yra juodos spalvos.

Pakuotė:                                              310 ml, 600 ml

Tankis:                                                vidut. 1,22 g/cm³

Klampumas:                                        pasta

Plėvelės form.laikas:                           15-30 min., esant +23C  ir 50% drėgnumui

Kietumas (Shoras A):                          vidut. 70

Stiprumas:                                           > 8 MPa

Pailgėjimas:                                         ~ 370%

Nutraukimo jėga esant 100% pailg.:     3,31 MPa

Atsparumo jėga plėšimui: esant +23C ir 50% drėgnumui po 3 val.   0,81 MPa

24 val.   4,2 MPa

168 val.   5,0 MPa

Saugaus išdžiūvimo laikas:                 1 val. - esant +23C ir 50% drėgnumui

Saugojimo laikas:                                 9 mėnesiai

Gamintojas:                            	 EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                              	 KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai:

Ypač degi. Pakartotinas sąlytis gali sausinti odą ir ji gali skeldėti. Neįkvėpti purškiamos medžiagos dujų, dūmų, garų. Vengti sąlyčio su odas. Saugoti nuo vaikų. Prarijus, nedelsiant kreipkitės į medikus ir parodykite šį indą ar etiketę. Ši medžiaga ir jos indas turi būti utilizuojami kaip kenksmingos atliekos. Indas po slėgiu: saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir neleisti įkaisti virš +50°C. Neardyti ir nedeginti, net po sunaudojimo. Nepurkšti į atvirą ugnį ir ant įkaitusių objektų. Saugoti nuo ugnies šaltinių. Nerūkyti. Nebadyti.