



    DINITROL( 455




                  (Super klijai)  


DINITROL( 455 yra greitai džiūstantys, super klijai. Gali būti naudojami daugumoje įprastų atvejų. Pasižymi labai gera dengimo galia ir labai trumpu kietėjimo (džiūvimo) laiku. Suklijuoja jau po kelių sekundžių, užtenka net lengvo suspaudimo. Klijų sluoksnio storis neturi viršyti 0,2 mm, vieno lašo užtenka suklijuoti 3-5 cm2 paviršių. Panaudojamas klijuoti plastmasėms, gumai, metalui, audiniams, odai, keramikai ir t.t. Rekomenduojama naudoti tais atvejais, kai tikrai būtinas greitas suklijavimas ir stiprumas. Klijuojamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Nuimti (ar nupjauti) kamštuką ir atsargiai tepti klijus ant vieno paviršiaus nedelsiant suspaudžiant su kitu klijuojamu paviršiumi. Po naudojimo, pašalinti klijų likutį iš galvutės, kad išvengti uždžiūvimo ir blokavimo.

Sudėtis:



 Ciano akrilo rūgštis 2-etilo esteris

Spalva:  



 Skaidri

Tankis:                                                  esant -200C vid. 1,06 g/ml

Klampumas:



 Vid. 100-120 mPa

Pliūpsnio temperatūra (DIN 53213):   +870C

Lūžio rodiklis:


             kaip stiklo

Atsparumas temperatūrai:        
Vid. +800C

Tirpiklis/skiediklis:
             
Acetonas, acetonitilas, etilacetatas, nitrometanas ar 






dimetilformanidas

Klijavimo stiprumas:


aliuminis/aliuminis 27 N/mm2 

Saugos reikalavimai:               Pavojinga! Cianoakrilas klijuoja odą, akis per kelias sekundes.                   Saugojimas:                                         Saugoti žemesnėje nei +200C temperatūroje. Esant -50C saugoti                                                                        

                                                             12 mėn.

Gamintojas:                                          EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija
Importuotojas:                                      KŪB “MAKVIS” , tel. 239  59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50(C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50(C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos. 

