DINITROL 410 UV

(Poliuretano klijai/hermetikas )

DINITROL 410 UV yra vieno komponento poliuretano klijai/hermetikas (Juodas, baltas, pilkas), greitai džiūstantys, elastingas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, gali būti dažomas. Dažyti galima tuoj pat "šlapias ant šlapio", išskyrus kai dažoma dažais, turinčiais savo sudėtyje alkoholių, alkido ir  kaučiuko, nes šios medžiagos įtakoja hermetiko kietėjimo procesą.

DINITROL 410 UV  naudojamas hermetizavimui ir klijavimui automobilių gamybos ir remonto metu, o taip pat daugelyje statybos ir remonto darbų. Medžiaga gerai sukimba su gruntuotu ar dažytu metalu, plastmasėmis (poliesterio ar PVC pagrindu), guma, medžiu, stiklu. Tinka klijuoti-hermetizuoti skardos lapams ant automobilio kėbulo iš vidaus ir išorės, stoglangiams, priešakiniams ir galiniams žibintams, dekoratyviniams ir apsauginiams moldingams, atšvaitams ir pan. Kai klijuojama nežinoma medžiaga, rekomenduojama atlikti sukibimo bandymą.

Klijuojamas paviršius turi būti švarus, sausas be tepalo ir purvo. Įsriegti medvaržtį ar atsuktuvu padaryti skylę pakuotės galvutėje. Išspausti per apsauginę membraną į sekciją su sriegiu norimą medžiagos kiekį. Užsukti plastmasinį antgalį ir nukreipti kampu, kuris atitiktų norimą medžiagos storį. Įstatyti pakuotę į rankinį ar suspaustu oru valdomą pistoletą ir paskleisti medžiagą atsargiai, siekiant, kad nepatektų oro intarpai.

Spalva:					juoda, pilka, balta

Sudėtis:				 	Poliuretano kopolimeras

Tankis:                                                            vid. 1,2 g/ml esant +200C

Aplinkos temperatūra naudojant:		+5 - +350C

Atsparumas temperatūrai:      			-400C - +900C

trumpalaikis  iki +1200C

Atsparumas ilgalaikis:	Vandeniui, jūros vandeniui, praskiestoms rūgštims,     šarmų  tirpalams, valikliams vandens pagrindu

trumpalaikis:                                benzinui, mineraliniams ir sintetiniams tepalams

Plėvelės sudarymas (DIN 50014):	           Vid. per 35-45 min. esant 230C

Džiūvimas (DIN 50014):			Kieta plėvelė be lipnumo maždaug po 2,5 val.

Nutraukimo jėga (DIN 53504):		1,8/mm2

Pailgėjimas (DIN 53504)			 600%

Tirpiklis/skiediklis:      			Vait spiritas

Kietėjimas:      				Natūraliai kietėjantis nuo oro drėgmės

Kietėjimo greitis:	3 mm per 24 val. esant +230C ir 50% santykiniam oro drėgnumui

Kietumas pagal Shorą:			45-50

Elastingumo modulis (DIN 53504) prie 100% ~ 1,0 N/mm2 po 24 val.

Dengiamumas:	dažosi 2-jų komponentų akrilo dažais, elastingas latekso, vandens akrilo dažais. Kitus dažus vandens pagrindu reikia tikrinti, nes jų cheminė prigimtis gali turėti įtakos DINITROL 410UV kietėjimui. Naudojant dažus su spiritais, alkidu, nitroceliulioze arba džiovinant juos temperatūroje virš +620C, sandariklis DINITROL 410UV turi būti pilnai sukietėjęs, kitaip bus pažeistas kietėjimo procesas.

Saugojimas: Saugoti vėsiose, sausose patalpose, esant temperatūrai +50C - +250C. Saugoti nuo 	        tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Originaliuose konteineriuose galima saugoti iki 12  mėn.

Gamintojas:                      			EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                       			KŪB “MAKVIS” , tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai:

Ypač degi. Pakartotinas sąlytis gali sausinti odą ir ji gali skeldėti. Neįkvėpti purškiamos medžiagos dujų, dūmų, garų. Vengti sąlyčio su odas. Saugoti nuo vaikų. Prarijus, nedelsiant kreipkitės į medikus ir parodykite šį indą ar etiketę. Ši medžiaga ir jos indas turi būti utilizuojami kaip kenksmingos atliekos. Indas po slėgiu: saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir neleisti įkaisti virš +50°C. Neardyti ir nedeginti, net po sunaudojimo. Nepurkšti į atvirą ugnį ir ant įkaitusių objektų. Saugoti nuo ugnies šaltinių. Nerūkyti. Nebadyti.