1
2


         


DINITROL 6050. 

Ypatingai lengvo apdirbimo glaistas


                           Poly Star

Savybės:
Lengvai šlifuojamas net po keleto dienų.



Lengvai tepamas ir nepalieka porų.



Geros užpildymo savybės.

Panaudojimas:
DINITROL 6050 – naujos kartos dviejų komponentų poliesterio glaistas, užtikrinantis profesionalų ir greitą panaudojimą remontuojant daugumą standartinių paviršių. Gerai sukimba su plienu, galvanizuotu bei karštu būdu dengtu metalu, gruntuotais, dažytais, šlifuotais paviršiais, poliuretanu, stiklo audiniu bei kitais paviršiais, t.p. įvairiais aliuminio lydiniais.

Paviršiaus paruošimas: Termoplastiniais dažais dažytą paviršių šlifuoti ir šiurkštinti. Kad užtikrinti gerą sukibimą, nuvalyti, pvz., su silikono nuėmėju. Paviršius turi būti sausas, be purvo, oksidų ir rūdžių.


Dviejų komponentų dažais dažytą paviršių šlifuoti iki matinio paviršiaus, pašalinti dulkes ir purvą.


Galvanizuotą plieną nuvalyti su skiedikliu arba etilo acetatu.


Abu karšto cinkavimo paviršius nuvalyti su NC skiedikliu arba silikono nuėmėju.


Aliuminio ir jo lydinių paviršių lengvai pašlifuoti. Lydiniu atveju rekomenduojame patikrinti sankabumą.

Sumaišymas:
Kruopščiai sumaišyti reikiamą kiekį glaisto DINITROL 6050 su 2-3% kietintojo. Jo raudona spalva palengvina gero sumaišymo nustatymą. Tais atvejais, kai pakuotėje yra pilnai paruoštas glaistas, jame yra 2% kietintojo.

Užnešimas:
Tepti ant darbinio paviršiaus, naudojant metalinę ar plastikinę glaistyklę.

Įrankių valymas:
Dar nesukietėjęs glaistas nuo įrankių nuvalomas naudojant nitro skiediklius. Sukietėjęs glaistas juose netirpsta.

Panaudojimo po sumaišymo laikas priklausomai nuo kietintojo kiekio, aplinkos ir medžiagų  temperatūros (žr.lentelę)

	Medžiagos temperatūra 0C
	Panaudojimo laikas min., kai kietintojo kiekis 2%
	Panaudojimo laikas min., kai kietintojo kiekis 3%

	+25
	3,5
	3,0-3,5

	+20
	5,0-5,5
	4,0-4,5

	+15
	7,0-7,5
	6,0-6,5

	+10
	11,0-12,0
	9,5

	+5
	17,0-17,5
	16,0-16,5


Džiūvimas:



Storesni sluoksniai džiūsta greičiai nei plonesni dėl egzoterminės reakcijos.

Šlifavimas:

Paviršius po pilno sukietėjimo gali būti lengvai pašlifuotas po 25 min. arba net po keleto dienų. Daugeliu atveju jei reikia gali būti uždažomas visais naudojamais dažais.

Svarbu:
Glaistas nekietėja, kai temperatūra žemesnė nei +50C. Vengti kietintojo pertekliaus, nes tai gali pakenkti glaistomam paviršiui.

Pagrindas:



Neprisotinta poliesterio derva.

Spalva:



Atitinka RAL 1002 (geltona).

Kietintojas:



Dibenzoilo peroksidas.

Tankis:



1,75 g/ml

Pliūpsnio temperatūra:
>210C

Panaudojimo temperatūra:
150C-250C

Sukietėjimo laikas:

15-20 min. priklausomai nuo temperatūros

Sandėliavimas:

~ 12 mėn.

Gamintojas:                            EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija
 

Importuotojas:                        KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

