DINITROL 6060

POLYFILL

Purškiamas poliesterio glaistas

Savybės:	Tai dviejų komponentų poliesterio purškiamas glaistas, skirtas automobilių remontui bei gamybai. Atskiri nelygumai, skylės, poros, kurios gali atsirasti užnešant storesnius sluoksnius įprasto glaisto su glaistykle, gali būti lengvai ir greitai užpildyti arba išlyginti, naudojant DINITROL 6060. Vieno glaisto sluoksnio storis gali siekti iki 1000 m.

Panaudojimo instrukcija:  Glaistą DINITROL 6060 galima purkšti tiesiai ant pliko, nešiurkštinto metalo paviršiaus. Kai glaistas purškiamas ant dažyto metalo, dažų ar lako perteklių būtina pašalinti, o dažytą paviršių pašiurkštinti, kad sukibimas būtų geras. Termoplastinius dažus būtina pilnai pašalinti, priešingu atveju gali atsirasti glaisto sutrukinėjimai.

Prieš naudojant glaistą DINITROL 6060 gerai išmaišyti ir sumaišyti su kietiklio tirpalu. Be to išpurkšti  glaistą su oriniu pistoletu arba resiveriu, naudojant maždaug 2 mm diametro antgalį. Būtina iškarto po panaudojimo instrumentus išvalyti, kitaip glaistas sukietės, ir instrumentai pasidarys netinkami naudoti. Po sukietėjimo, glaistytas paviršius gali būti toliau apdirbamas. Jei glaistas buvo valomas šlapias, danga turi būti pilnai išdžiūvus prieš tolimesnį dažymą ar panašiai. Tam, kad išvengti puslių susidarymo, būtina prieš dažymą panaudoti taip vadinamą izoliacinį glaistą arba nešlifuojamą užpildą.

Dėmesio! Dirbant su kietikliu, būtina laikytis instrukcijų kaip dirbti su organiniais peroksidais.

Pagrindas:					neprisotintas poliesteris

Spalva:					rusva

Tankis:					1,54 g/ml

Pliūpsnio temperatūra: 		~310C

Kietiklio sistema:			Cikloheksanono peroksidas

Sumaišymo santykis:		100 dalių glaisto ir 2 dalys kietiklio

Panaudojimo laikas:			~35 min.

Džiūvimo laikas prie –200C:		~ maždaug 2 valandos iki šlifavimo

prie 800C:		~ 15 min.

Įrankiai purškimui:		suspausto oro pistoletas arba dažų purškimo bakelis su min 1,8 mm antgaliu (galvute)

Oro slėgis:					3-4,5 Bar, priklausomai nuo pistoleto

Valiklis nesukietėjusiam glaistui:	Specialus skiediklis arba nitro skiediklis

Pavojingumo klasė:			VbF A II

Saugojimo laikas:			Min. 6 mėn., saugant šaltai ir sausai

Gamintojas:                            	 EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                              	 KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16