DINITROL 6900

# Juodi kontroliniai dažai

Savybės: 	DINITROL 6900 – tai  akrilo dervos bazės, matiniai greitai džiūstantys dažai aerozolinėje pakuotėje.

Pritaikymas:	Kėbulo remonto darbuose užglaistytų paviršių lygumo kokybei nustatyti. Dažai išryškina likusias po glaistymo poras bei nepilnai užpildytus glaistų nelygumus.

Po to, kai remontuojamas paviršius užglaistomas bei nušlifuojamas, užpurškiami dažai plonu sluoksniu. Maždaug po 5-10 min. paviršius vėl lengvai šlifuojamas šlapiu ar sausu būdu.

Poros bei nelygumai pasidaro matomi, nes juose lieka kontrolinių dažų juodas sluoksnis. Kai dažai užpurškiami ant purškiamo glaisto/filerio, tai galima atlikti ant šlapio glaisto sluoksnio ir dažai džiūsta kartu su glaistu. Tokiu būdu sutaupomas laikas, būtinas išdžiūvimui.

Bazė				akrilo derva

Spalva							juoda, matinė

Pliūpsnio temperatūra:				+40C

Džiūvimo laikas priklausomai nuo sluoksnio storio – 5-10 min.

Darbinės dujos					propanas/butanas

Saugoti					  šaltoje vėsioje vietoje. Nelaikyti arti atvirų šilumos šaltinių.

Gamintojas:                            	                          EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                              	               KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.