DINITROL® 820 
Struktūriniai dažai plastmasei

DINITROL® 820 dažai skirti atstatyti plastmasinių detalių tokių kaip bamperiai, spoileriai, kitos išorės detalės paviršiaus struktūrai po šių detalių remonto. 
   Smulkiai grūdėtas arba grubesnis paviršius gali būti gaunamas priklausomai nuo atstumo, iš kurio purškiami dažai, taip pat nuo temperatūros. Norint gauti smulkia grūdėtą struktūrą rekomenduojama naudoti DINITROL® 820 bespalvius dažus. Rekomenduojama išdžiūvusį DINITROL® 820 sluoksnį papildomai uždažyti dažais DINITROL® 8020. DINITROL® 820 pasižymi geru sukibimu praktiškai su visomis plastmasėmis.

Pagrindas: alkidas/plastmasė – juodos spalvos 
                     akrilo derva - bespalvis 
Tankis: 1,18 
Džiūvimo laikas: 15-25 min. priklausomai nuo sąlygų 
Sausų medžiagų: 55% 
Purškimo įrankiai: antgalis 1,5-2mm diametro prie standartinio pistoleto 1 litro talpai. 
Gamintojas: EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija 
Importuotojas: KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16 

   Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50°C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje. 
   Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50°C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.