DINITROL 8510

Savybės: 	Greitai džiūstantys sidabro akrilo dažai, geras dengiamumas, neteka. Didelis pigmento kiekis užtikrina gerą dažų sluoksnio atsparumą išblukimui. Aerozolinė pakuotė garantuoja paprastą panaudojimą tiek automobilio priežiūrai (pvz. ratlankių dažymui) tiek ir buityje. Išdžiūvusi dažų plėvelė atspari naftos produktams.

Panaudojimas:  Paviršius turi būti sausas, švarus, be dulkių ir rūdžių. Seni atstoję dažų sluoksniai pašalinami, o sukibę – pašiurkštinami. Porėtus paviršius tokiu kaip medis, būtina glaistyti, kad dažų tirpiklis neįsigertų į paviršių. Dažnai glaistymą gali pakeisti plonas sluoksnis dažų DINITROL 8510, kurie užpildo akytą paviršių. Nėra būtinybės gruntuoti ar glaistyti neporėtų paviršių.

Kruopščiai sukratyti indelį (1-2 min.), kol pasigirs specialaus šrato barškėjimas. Purškite iš 20-30 cm atstumo nuosekliai viena kryptimi. Purškiant ilgesnį laiką, kai slėgis viduje nukrenta, būtina papildomai pakratyti indelį,

Priklausomai nuo temperatūros, drėgnumo ir dangos storio, dažytą paviršių galima liesti po 20-30 min.,. Kai dažai išdžiūsta, norint suteikti blizgesį bei papildomą atsparumą, galima papildomai nupurkšti skaidriu laku DINITROL 8550.

Spalva:			            Aliuminio (sidabrinė)

Tankis:			0,95

Džiūvimo laikas:	            ~20 min. esant 50 m storiui

Dengiamumas:	            ~ 2m2 su viena aerozolio pakuote (400 ml)

Darbo temperatūra:	            17-250C

Pavojingumo klasė:	            VbF Al

Darbo dujos:		            Propanas/butanas

Sandėliavimas:	            2 metai

Gamintojas:                           EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                      KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50°C

temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į

akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50°C

paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.