DINITROL 7450

Universalus valiklis autoremonto dirbtuvėms

Savybės:	DINITROL  7450 – labai efektyvus ploviklis/valiklis, kurio sudėtyje yra kelеtas specialiai parinktų ir suderintų tirpiklių. Pasižymi puikiu plovimu, nuriebalinimu bei greitu džiūvimu. Džiūdamas nepalieka jokių apnašų (liekanų).

Panaudojimo sritys:	DINITROL 7450 puikiai pašalina tepalus, alyvas, vaškus, purvą nuo įvairių auto detalių ir mazgų – tokių kaip stabdžių kaladėlės, ratų diskai, karbiuratoriai, grandinės, guoliai, sankabos, spyruoklės, įvairūs kiti mechanizmai.

Panaudojimo būdai:	Valiklis DINITROL 7450 universalus pagal panaudojimo būdus – gali būti užpurškiamas, užnešamas teptuku, voleliu, pamerkimo būdu, plovimo mašinose su recirkuliacija ir be jos, nuputoja.

DĖMESIO! Valiklis DINITROL 7450  gali pažeisti kai kurias plastmases – todėl būtina patikrinti jo sąveiką su plastmasinėmis bandymais. Naudoti tik gerai ventiluojamose patalpose. Atsitiktiniai kontaktai su oda nesukelio jokių pasekmių, bet rekomenduojama jų neryti, naudoti apsaugines pirštines, o taip pat apsauginius akinius.

Spalva:			bespalvis, skaidrus

Tankis:                                    0,764 g/ml

Kvapas:			benzino

Pliūpsnio temperatūra:            < -18°C

Saugojimo laikas:		be apribojimo

Importuotojas:                         KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel.239 59 16